Johnson High School Cone 10 Glaze Recipes

Hamada Shino Glaze

Nepheline Syenite		49.7

Spodumene			25.8

EPK				  6.0

OM4				  8.3

Kona F4 Feldspar		  6.2

Soda Ash			  4.0

Matte White Glaze

Custer Feldspar		50.0

EPK				20.0

Dolomite			20.0

Flint				  5.0

Whiting			  5.0

Pete Cranberry Glaze

Custer Feldspar		73.8

Whiting			11.1

Gillespie Borate		10.2

Flint				  4.9

Add:

Copper Carbonate		0.35

Tin Oxide			  1.0

Mackenzie Clear Glaze

Custer Feldspar		26.9

Flint				32.3

Whiting			20.9

Kaolin				19.9

Add:

Bentonite			  1.0

Opal Blue Glaze

Nepheline Syenite		35.6

Dolomite			17.1

Zinc Oxide			  2.5

Whiting			  3.1

Kaolin				  5.9

Flint				35.8

Add:

Rutile				  5.0

Green Celadon Glaze

Custer Feldspar		40.0

Flint				30.0

Whiting			20.0

EPK Kaolin			10.0

Add:

Red Iron Oxide		  3.0

Leach White Glaze

Custer Feldspar		40.0

Flint				30.0

Whiting			20.0

EPK Kaolin			10.0

Add:

Zircopax			10.0

Gallas Turquoise Glaze

Custer Feldspar		34.5

Gerstley Borate		  4.0

Dolomite			18.1

Whiting			  4.0

EPK				23.3

Flint				16.1

Add:

Cobalt Carbonate		  1.0

Chrome Oxide			  0.5

Peach Shino Glaze

Nepheline Syenite		39.4

Spodumene			30.6

Ball Clay OM4		17.2

Soda Ash			  8.0

EPK				  4.8

Coleman Black Glaze

Custer Feldspar		29.2

Silica				29.2

Whiting			13.8

Ball Clay OM4		  8.6

EPK				  8.6

Add:

Red Iron Oxide		  7.2

Cobalt Carbonate		  3.4

Clary Yellow Glaze

Nepheline Syenite		60.9

Dolomite			20.1

Zicopax			15.2

Ball Clay OM4		  3.8

Add:

Red Iron Oxide		  1.2

Bentonite			  3.8

California Red Glaze

Custer Feldspar		46.6

Flint				20.7

Whiting			  6.9

Bone Ash			  9.5

Georgia Kaolin		10.3

Talc				  6.0

Add:

Bentonite			  1.1

Iron Oxide			10.3

Amber Celadon Glaze

Custer Feldspar		40.0

Flint				30.0

Whiting			20.0

EPK Kaolin			10.0

Add:

Red Iron Oxide		  6.0

Blue Celadon Glaze Custer Feldspar 44.0 Silica 20.0 Kaolin (Grolleg) 12.0 Wollastonite 20.0 Dolomite 4.0 Red Iron Oxide 2.0

Reitz Green Nepheline Syenite 70.0 Petalite 15.0 Whiting 5.0 Ball Clay 8.0 Gerstley Borate 2.0 Rutile 2.0 Cobalt Carbonate 1.0

Matte Blue Glaze

Custer Feldspar		54.0

Ball Clay OM4		25.0

Whiting			  8.0

Talc				  8.0

Georgia Kaolin		  5.0

Add:

Cobalt Carbonate		  1.0

Red Iron Oxide		  0.5